МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

имени И.Т. ТРУБИЛИНА

Факультет механизации

Кафедра ремонта машин и материаловедения

Е. А. Шапиро

Методические указания

по дисциплине «Конструкционные и защитно-отделочные материалы»

к выполнению расчетно-графических работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки – 23.05.01 «Наземные транспортно технологические средства» специализация №3 – Технические средства агропромышленного комплекса

(программа специалитета)

Краснодар

2018

УДК 631.3.004.67

ББК 40.72я73+ 38.751я73

Методические указания по дисциплине «Конструкционные и защитно-

отделочные материалы» к выполнению расчетно-графических работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки – 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специализация №3 – Технические средства агропромышленного комплекса (программа специалитета)/ сост. Е.А. Шапиро. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 33 с.

Изложена методика расчета ресурсов, предельных и допустимых износов деталей сопряжения. Рассмотрены классификация, маркировка и назначение машиностроительных и конструкционных материалов.

Предназначены для студентов направления подготовки  - 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», специализация №3 – Технические средства агропромышленного комплекса (программа специалитета)

Рассмотрено и одобрено методической комиссией факультета механизации Кубанского госагроуниверситета, протокол №__ от __ ___ 2018.

Председатель

методической комиссии	А.А. Титученко

© Е. А. Шапиро

составление, 2018

© ФГБОУ ВО «Кубанский государственный

аграрный университет

имени И. Т. Трубилина, 2018

Содержание

| ВВЕДЕНИЕ Расчетно-графическая работа №1. Определение остаточного ресурса сопряжения и расчет значений допустимого и предельного износа деталей 1 Цель работы 2 Задание 3 Общие сведения 4 Методика расчетов 5 Порядок выполнения РГР 6 Контрольные вопросы Расчетно-графическая работа №2. Классификация, маркировка и назначение машиностроительных и конструкционных материалов 1 Цель работы 2 Общие сведения 3 Классификация и маркировка черных металлов и сплавов 4 Классификация и маркировка цветных металлов и сплавов 5. Назначение сплавов цветных металлов 6 Задание Расчетно-графическая работа №3. Классификация, маркировка и область применения сталей и чугунов 1 Цель работы 2 Классификация и маркировка сталей 3 Классификация и маркировка чугунов 4 Область применения сталей и чугунов 5 Порядок выполнения РГР 6 Содержание отчета 7 Контрольные вопросы список ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИЛОЖЕНИЕ | 4 5 5 5 6 9 9 11 11 11 16 19 20 21 21 25 26 27 27 27 28 29 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

В направлении подготовки - 35.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», специализация №2 – Технические средства агропромышленного комплекса (программа специалитета) курс «Конструкционные и защитно-отделочные материалы» занимает значительное место, определяющей содержание деятельности инженера автотранспортного предприятия.

Не зная методов расчета ресурсов, предельных и допустимых износов деталей сопряжения, инженер автомобильного транспорта не может успешно руководить производством, находить правильное решение в каждом конкретном случае.

В настоящее время содержание этого курса систематизировано, в нем широко применяются научные методы анализа и расчета ресурсов, предельных и допустимых износов деталей сопряжения.

Его изучение сопровождается проведением расчетно-графических работ, которые занимают значительное время в курсе «Конструкционные и защитно-отделочные материалы».

Расчетно-графическая работа №1. Определение остаточного ресурса сопряжения и расчет значений допустимого и  предельного износа деталей

1 Цель работы

Изучение методики определения остаточного ресурса сопряжений и расчет значений допустимого и  предельного износа деталей.

2 Задание

1) Изучить взаимосвязь между предельными, допустимыми и фактическими размерами деталей.

2) Изучить методику определения остаточного ресурса сопряжения и расчета его показателей.

3) Выполнить расчет остаточного ресурса и всех размеров деталей сопряжения по индивидуальному варианту.

3 Общие сведения

Существуют следующие зависимости для определения скоростей изнашивания (см. рисунок 1.1) в которых используется лишь два правила:

1 – определение тангенса;

2 – подобие прямоугольных треугольников:

- для отверстия:

,                          	(1)

- для вала:

,	                               (2)

- для сопряжения:

, 	                              (3)

где пр , доп , факт - значения предельного, допустимого и фактического износа деталей сопряжения, соответственно;

Sпр , Sдоп , Sфакт ,  - значения предельного, допустимого, фактического и максимального начального зазора в сопряжении, соответственно;

tполн , tмр , tост - значения полного, межремонтного и остаточного ресурса сопряжения, соответственно.

Рисунок 1.1  - Схема изменения износа деталей сопряжения

4 Методика расчетов

Задача. Определить допустимые, фактические и предельные износы и размеры деталей, а также остаточный и полный ресурс при нормативном межремонтном пробеге tмр = 200000 км для приведенного ниже сопряжения автомобиля ЗИЛ-130 (см. таблицу 1.1).

Таблица 1.1- Выписка из карты дефектации сопряжения

| Детали сопряжения | Нормаль-ный размер, мм |  | Зазор, натяг (-), мм |  |  | Результаты измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нач. | Доп. | Пред. | Диаметр в месте максимального износа, мм | Факти-ческий пробег, км |
| Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |
| Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.2 - Схема полей допусков

Сначала необходимо построить схему полей допусков по номинальным размерам деталей (рисунок 1.2).

Расчет искомых показателей проводим в следующей последовательности.

1) Диаметр отверстия начальный максимальный, мм:

= Dном + ES, 	                                                (4)

где Dном – номинальный диаметр сопряжения, мм, Dном = 14 мм;

ES – верхнее отклонение отверстия, мм,

ES = 0,035 мм.

= 14 + 0,035 = 14,035 мм

2) Диаметр вала начальный минимальный, мм:

= Dном + ei,                                                	(5)

где  ei – нижнее отклонение вала, мм, ei = -0,070 мм.

= 14 +(-0,070) = 13,93 мм.

3) Зазор начальный максимальный, мм:

= ES – ei.                                                         (6)

= 0,035  – (-0,070) = 0,105 мм

4) Скорость изнашивания сопряжения, мм/км:

(7)

где Sпр, Sдоп – зазор предельный и допустимый, мм,

по  заданию Sпр = 0,24 мм, Sдоп = 0,20 мм;

tмр – межремонтный ресурс, км, по  заданию tмр = 200000 км.

5) Полный ресурс сопряжения, км:

(8)

6) Остаточный ресурс сопряжения, км:

(9)

где tфакт – фактическая наработка, км, по  заданию tфакт = 275000 км.

7) Фактический износ отверстия, мм:

(10)

где Dфакт – фактический диаметр, мм, по  заданию Dфакт = 14,068 мм

8) Средняя скорость изнашивания отверстия, мм/км:

(11)

9) Предельный износ отверстия, мм:

(12)

10) Предельный размер отверстия, мм:

(13)

11) Допустимый износ отверстия, мм:

(14)

12) Допустимый размер отверстия, мм:

(15)

13) Скорость изнашивания вала, мм/км:

(16)

14) Предельный износ вала, мм:

(17)

15) Предельный размер вала, мм:

(18)

16) Допустимый износ вала, мм:

(19)

17) Допустимый размер вала, мм:

(20)

5 Порядок выполнения РГР

- Изучить методику определения остаточного ресурса и размеров деталей по приведенному примеру.

- Выполнить расчеты по индивидуальному заданию.

- На миллиметровой бумаге в масштабе привести схему зависимости износа деталей сопряжения от наработки с указанием всех рассчитанных значений (рисунок 1.3).

- Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Рисунок 1.3- Схема зависимости износа деталей сопряжения от наработки

6 Контрольные вопросы

- Какой вид имеет классическая кривая износа?

- Опишите характерные зоны на классической кривой износа.

- Дайте определения понятиям скорость изнашивания, износостойкость.

- От каких факторов зависит износостойкость деталей и сопряжений?

- Объясните физический смысл понятия скорость изнашивания.

- Как определяется скорость изнашивания сопряжения и деталей.

- Дайте определения понятий фактический, допустимый и предельный размер (износ).

- Дайте определения понятий фактический, остаточный, допустимый и полный ресурс деталей и сопряжений.

- Какова взаимосвязь между фактическим, допустимым и предельным размерами (износами) деталей и сопряжений?

- Опишите методику определения остаточного ресурса сопряжения по результатам дефектации.

Расчетно-графическая работа № 2. Классификация, маркировка и назначение машиностроительных и конструкционных материалов

1 Цель работы: изучение классификации конструкционных материалов, определение их марок и области применения

2Общие сведения

На долговечность деталей, инструментов, машин, аппаратов и сооружений, применяемых в нефтегазовой, химической и автомобильной промышленности, влияет правильный выбор материала для их изготовления, а так же технологический процесс его обработки.

Разнообразные условия работы деталей, машин и оборудования вызывают необходимость искать критерии рационального выборы материалов, методы их упрочнения и т.п., а в ряде случаев создавать новые типы сплавов и неметаллических материалов. В настоящее время для изготовления деталей машин и конструкций используются металлы и их сплавы, металлические и металлокерамические порошки, пластмассы, резина, стекло, керамика, древесные и другие неметаллические вещества.

Наиболее широкое распространение в качестве конструкционных материалов получили металлы и их сплавы, поэтому в настоящей работе рассмотрены только стали, чугуны и некоторые цветные металлы и сплавы.

3 Классификация и маркировка черных металлов и сплавов

3.1 Классификация и маркировка сталей

Представителями черных металлов и сплавов являются сплавы железа и углерода: стали и чугуны. Сталями называют сплавы с содержанием углерода до 2,14 %, а чугунами называют сплавы с содержанием углерода от 2,14% до 6,67%. Кроме основных компонентов (железо и углерод) в состав сталей и чугунов входят примеси: марганец, кремний, сера и фосфор. А также  сплавы могут содержать специально введенные элементы, которые служат для улучшения физико-химических и механических свойств. Такие элементы называют легирующими.

Стали классифицируют по химическому составу, назначению, степени раскисления и качеству.

По химическому составу различают углеродистые (ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-75)  и легированные (ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 14959-79) стали.

Углеродистые стали могут быть:

- низкоуглеродистые, содержание углерода менее 0,25%;

- среднеуглеродистые, содержание углерода 0,25-0,60%;

- высокоуглеродистые, содержание углерода свыше 0,60%.

Легированные стали подразделяют на:

- низколегированные, содержание легирующих элементов до 2,5%;

- среднелегированные, в их состав входят от 2,5 до 10% легирующих элементов;

- высоколегированные, которые содержат свыше 10% легирующих элементов.

По назначению стали бывают:

- конструкционные, (изготовление строительных и машиностроительных изделий);

- инструментальные, (режущий, мерительный, штамповый и прочие инструменты).

- с особыми физическими свойствами (с определенными магнитными характеристиками или малым коэффициентом линейного расширения: электротехническая сталь, суперинвар);

- с особыми химическими свойствами, (нержавеющие, жаростойкие, жаропрочные, кислотостойкие стали).

По степени раскисления стали классифицируют на спокойные, кипящие и полуспокойные.

Раскисление – это процесс удаления из жидкого металла кислорода, проводимый для предотвращения хрупкого разрушения стали при горячей деформации.

Спокойные стали - это полностью раскисленные; такие стали обозначаются буквами “сп” в конце марки (иногда буквы опускаются).

Кипящие стали - слабо раскисленные; маркируются буквами "кп".

Полуспокойные стали, занимают промежуточное положение между двумя предыдущими; обозначаются буквами "пс".

По качеству стали подразделяют в зависимости от содержания вредных примесей: серы и фосфора. Бывают

- стали обыкновенного качества, содержание до 0.06% серы и до 0,07% фосфора;

- качественные - до 0,035% серы и фосфора, каждого отдельности;

- высококачественные - до 0.025% серы и фосфора;

- особовысококачественные, до 0,025% фосфора и до 0,015% серы.

Сталь обыкновенного качества подразделяется по поставкам на 3 группы:

- сталь группы «А» поставляется потребителям по механическим свойствам (такая сталь может иметь повышенное содержание серы или фосфора);

- сталь группы «Б»- по химическому составу;

- сталь группы «В» - с гарантированными механическими свойствами и химическим составом.

Сталь каждой группы делится на категории, в зависимости от нормируемых показателей (предел прочности σв, относительное удлинение δ%, предел текучести σт). Категории обозначаются арабскими цифрами.

Стали обыкновенного качества обозначают буквами "Ст" и условным номером марки (от 0 до 6) в зависимости от химического состава и механических свойств. Чем выше содержание углерода и прочностные свойства стали, тем больше её номер. Буква "Г" после номера марки указывает на повышенное содержание марганца в стали. Перед маркой указывают группу стали, причем группа "А" в обозначении марки стали не ставится. Для указания категории стали в конце обозначения марки добавляют номер, соответствующий категории (первую категорию обычно не указывают). Например:

БСт0 - углеродистая сталь обыкновенного качества, номер марки 0, группы «Б», первой категории (стали марок Ст0 и Бст0 по степени раскисления не разделяют);

Ст3кп2 - углеродистая сталь обыкновенного качества, кипящая, номер марки 3, второй категории, поставляется потребителям по механическим свойствам (группа «А»);

ВСт4Г - углеродистая сталь обыкновенного качества с повышенным содержанием марганца, спокойная, номер марки 4, первой категории с гарантированными механическими свойствами и химическим составом (группа «В»).

Качественные углеродистые стали маркируют следующим образом:

- в начале марки указывают содержание углерода в сотых долях процента (цифра  соответствует его средней концентрации) для сталей конструкционных:

10кп – сталь углеродистая качественная, кипящая, содержит 0,1% углерода; 80 - сталь углеродистая качественная, спокойная, содержит 0,8% углерода;

- в десятых долях процента для инструментальных сталей, которые дополнительно снабжаются буквой "У";

У7 – углеродистая инструментальная, качественная сталь, содержащая 0,7% углерода, спокойная (все инструментальные стали хорошо раскислены);

У10 - углеродистая инструментальная, качественная сталь, спокойная содержит 1,0% углерода;

В основу маркировки качественных легированных сталей положена буквенно-цифровая система (ГОСТ 4543-71).

Легирующие элементы, входящие в состав стали, обозначают русскими буквами:

| А – азот | К – кобальт | Т – титан |
| --- | --- | --- |
| Б – ниобий | М – молибден | Ф- ванадий |
| В – вольфрам | Н – никель | Х – хром |
| Г – марганец | П – фосфор | Ц – цирконий |
| Д – медь | Р – бор | Ч – редкоземельные металлы |
| Е – селен | С – кремний | Ю – алюминий |

Количество углерода, как и при обозначениях углеродистых сталей указывается в сотых долях процента цифрой, стоящей в начале обозначения; количество легирующего элемента указывается цифрой, стоящей после соответствующего индекса. Отсутствие цифры после индекса элемента указывает на то, что его содержание 0,8-1,5%, за исключением молибдена и ванадия (содержание которых в солях обычно до 0,2-0,3%), а также бора (в стали с буквой Р его должно быть не менее 0,0010%).

Например:

09Г2С – качественная низколегированная сталь, спокойная, содержит приблизительно 0,09% углерода, до 2,0% марганца и около 1,5% кремния;

18Х3Н4М4 – качественная высоколегированная сталь, спокойная содержит 0,18% углерода, 3,0% хрома, 4,0% никеля, 4,0% молибдена.

Высококачественные и особовысококачественные стали маркируют, так же как и качественные, но в конце марки высококачественной стали ставят букву «А», (эта буква в середине марочного обозначения указывает на наличие азота, специально введённого в сталь), а после марки особовысококачественной - через тире букву «Ш».

Например:

12ХНА – высококачественная углеродистая сталь, содержащая 0,12% углерода, хрома и никеля в среднем 0,8-1,5% каждого в отдельности;

У8А – высококачественная углеродистая инструментальная сталь, с содержанием углерода 0,8%;

30ХГС-Ш – особовысококачественная среднелегированная сталь, содержащая 0,30% углерода, хрома, марганца и кремния от 0,8 до 1,5% каждого в отдельности.

Специальные методы получения высоколегированных сталей обозначают соответствующими буквами, проставляемыми через тире в конце марки: ВД – вакуумно-дуговой переплав, Ш – электрошлаковый переплав, СШ – обработка синтетическим шлаком и др.

Отдельные группы сталей со специальными свойствами обозначают несколько иначе.

Шарикоподшипниковые стали маркируют буквами "ШХ", после которых указывают содержание хрома в десятых долях процента:

ШХ6 - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 0,6% хрома;

ШХ15ГС - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 1,5% хрома и от 0,8 до 1,5% марганца и кремния.

Быстрорежущие стали (сложнолегированные) обозначают буквой "Р", следующая за ней цифра указывает на процентное содержание в ней вольфрама:

Р18-быстрорежущая сталь, содержащая 18,0% вольфрама;

Р6М5К5-быстрорежущая сталь, содержащая 6,0% вольфрама 5,0% молибдена 5,0% кобальта.

Автоматные стали обозначают буквой "А" и цифрой, указывающей среднее содержание углерода в сотых долях процента:

А12 - автоматная сталь, содержащая 0,12% углерода (все автоматные стали имеют повышенное содержание серы и фосфора);

А40Г - автоматная сталь с 0,40% углерода и повышенным до 1,5% содержанием марганца.

Литейные стали имеют в конце маркировки букву «Л»:

30Л – литейная качественная среднеуглеродистая сталь, спокойная, содержащая 0,30% углерода.

3.2 Классификация и маркировка чугунов

В зависимости от состояния углерода в чугуне, различают: белые, серые, высокопрочные, ковкие чугуны и чугуны с вермикулярным графитом.

Белыми называют чугуны, в которых весь углерод находится в связанном состоянии в виде цементита (карбид железа).

В остальных видах чугунов (серые, высокопрочные, ковкие, с вермикулярным графитом) углерод в значительной степени или полностью находится в свободном состоянии в виде графита.

В серых чугунах – в  пластинчатой или червеобразной форме; в  высокопрочных –  в шаровидной форме, в ковких –  в хлопьевидной форме. Чугуны с вермикулярным графитом имеют две формы графита – шаровидную (до 40%) и вермикулярную (в виде мелких тонких прожилок).

Чугуны маркируют двумя буквами, обозначающих разновидность чугуна, и двумя цифрами, соответствующими минимальному значению временного сопротивления σв при растяжении в МПа·10-1. Серый чугун обозначают буквами "СЧ" (ГОСТ 1412-85), высокопрочный - "ВЧ" (ГОСТ 7293-85), ковкий - "КЧ" (ГОСТ 1215-85), чугун с вермикулярным графитом – ЧВГ (ГОСТ 28384 -89):

СЧ 10 - серый чугун с пределом прочности при растяжении 100 МПа;

ВЧ 70 - высокопрочный чугун с пределом прочности при растяжении 700 МПа;

КЧ 35 - ковкий чугун с пределом прочности при растяжении 350 МПа;

ЧВГ 40 – чугун с вермикулярным графитом с пределом прочности при растяжении 400 МПа.

Различают еще чугуны с особыми свойствами:

- антифрикционные чугуны (ГОСТ 1585-85)  – обозначаются первыми буквами АЧ и порядковым номером, например,

АЧС-1 – антифрикционный серый чугун с порядковым номером марки 1;

АЧВ-2 – антифрикционный высокопрочный чугун с порядковым номером марки 2;

АЧК-2 – антифрикционный ковкий чугун  с порядковым номером марки 2;

- жаростойкие чугуны (ГОСТ 7769 – 82) –  обозначаются буквами ЖЧ, после которых идет буквенное обозначение легирующих элементов (Н – никель, Д – медь и др., аналогично обозначению легирующих элементов в стали) и цифры, указывающие концентрацию элементов в %%; например,

ЖЧХ-2,5 – жаростойкий чугун хромистый с содержанием хрома 2,5%;

ЖЧС-5,5 – жаростойкий чугун, легированный кремнием с содержанием 5,5%;

4 Классификация и маркировка цветных металлов и сплавов

4.1 Алюминий и алюминиевые сплавы

Алюминий – металл серебристо-белого цвета в изломе, легкий (имеет малую плотность 2,7 г/см3), обладает высокими тепло- и электропроводностью, стоек к коррозии, пластичен, хорошо обрабатывается методами пластического деформирования, хорошо сваривается всеми видами сварки, плохо поддается обработке резанием (малая прочность).

В зависимости от степени чистоты алюминий согласно ГОСТ 11069-74 бывает особой (А999), высокой (А995, А95) и технической чистоты (А85, А7Е, АО и др.).

Алюминий маркируют буквой «А» и цифрами, обозначающими доли процента свыше 99,0% алюминия. Буква "Е" обозначает повышенное содержание железа и пониженное кремния.

Примеры:

А999 - алюминий особой чистоты, в котором содержится не менее 99,999% алюминия;

А5 - алюминий технической чистоты, в котором 99,5% алюминия. Алюминиевые сплавы разделяют на деформируемые и литейные. Те и другие могут быть не упрочняемые и упрочняемые термической обработкой.

Деформируемые алюминиевые сплавы хорошо обрабатываются прокаткой, ковкой, штамповкой. Их марки приведены в ГОСТ 4784-74. К деформируемым алюминиевым сплавам, не упрочняемым термообработкой, относятся сплавы системы алюминий-марганец (Al–Mn) и алюминий-магний (Al–Mg): AМц; АМг1; АМг4,5; АМг6. Аббревиатура включает в себя начальные буквы, входящих в состав сплава компонентов, и цифры, указывающие содержание легирующего элемента в процентах.

К деформируемым алюминиевым сплавам, упрочняемым термической обработкой, относятся сплавы системы Al-Cu-Mg с добавками некоторых элементов (дуралюмины, ковочные сплавы), а также высокопрочные и жаропрочные сплавы сложного хим.состава. Дуралюмины маркируются буквой "Д" и порядковым номером, например: Д1, Д12, Д18, АК4, АК8.

Чистый деформируемый алюминий обозначается буквами "АД" и условным обозначением степени его чистоты: АДОч (не менее 99,98% Al), АДООО (не менее 99,80% Аl), АДО (99,5% Аl), АД1 (99,30% Al), АД (не менее 98,80% Аl).

Литейные алюминиевые сплавы (ГОСТ 2685-75) обладают хорошей жидкотекучестью, имеет сравнительно не большую усадку и предназначены в основном для фасонного литья. Эти сплавы маркируются буквами "АЛ" с последующим порядковым номером: АЛ2, АЛ9, АЛ13, АЛ22, АЛЗО.

Иногда маркируют по составу: АК7М2; АК21М2,5Н2,5; АК4МЦ6. В этом случае "М" обозначает медь. "К" - кремний, "Ц" - цинк, "Н" - никель; цифра - среднее % содержание элемента.

Из алюминиевых антифрикционных сплавов (ГОСТ 14113-78) изготовляют подшипники и вкладыши, как литьем, так и обработкой давлением. Такие сплавы маркируют буквой "А" и начальными буквами входящих в них элементов: А09-2, А06-1, АН-2,5, АСМТ. В первые два сплава входят в указанное количество олова и меди (первая цифра-олово, вторая-медь в %), в третий - 2,7-3,3% Ni и в четвертый -  медь сурьма и теллур.

4.2 Медь и медные сплавы

Медь – металл красного, в изломе розового цвета, тяжелый (имеет плотность 8,94 г/см3), обладает высокими пластичностью и коррозийной стойкостью, малым удельным электросопротивлением и высокой теплопроводностью.

В зависимости от чистоты медь подразделяют на марки (ГОСТ 859-78): МВЧк (99,993% Cu+Ag), МОО (99,99% Cu+Ag), МО (99,95% Cu+Ag), Ml (99,9% Cu+Ag), М2 (99,7% Cu+Ag),

После обозначения марки указывают способ изготовления меди: к - катодная, б – бескислородная, р - раскисленная. Медь огневого рафинирования не обозначается:

МООк - технически чистая катодная медь, содержащая не менее 99,99% меди и серебра.

М3 - технически чистая медь огневого рафинирования, содержит не менее 99,5% меди и серебра.

Различают две основные группы медных сплавов:

бронзы - это сплавы меди с оловом (4-33% Sn, хотя бывают без оловянные бронзы), свинцом (до 30% Pb), алюминием (5-11% Al), кремнием (4-5% Si), сурьмой и фосфором (ГОСТ 493-79 , ГОСТ 613-79, ГОСТ 5017-74, ГОСТ 18175-78);

латуни - сплавы меди с цинком (до 50% Zn) и небольшими добавками алюминия, кремния, свинца, никеля, марганца (ГОСТ 15527-70, ГОСТ 17711-80).

Медные сплавы, предназначенные для изготовления деталей методами литья, называют литейными, а сплавы, предназначенные для изготовления деталей пластическим деформированием - сплавами, обрабатываемыми давлением.

Принята следующая маркировка медных сплавов. Сплавы обозначают буквами «Бр» (бронза) или «Л» (латунь), после чего следуют первые буквы названий основных элементов, образующих сплав, и цифры, указывающие количество элемента в процентах. Приняты следующие обозначения компонентов сплавов:

| А – алюминий | Мц - марганец | Су – сурьма |
| --- | --- | --- |
| Б - бериллий | Мш - мышьяк | Т – титан |
| Ж - железо | Н – никель | Ф – фосфор |
| К – кремний | О – олово | Х – хром |
| Кд – кадмий | С - свинец | Ц - цинк |
| Мг – магний | Ср – серебро |  |

Примеры:

БрА9Мц2Л – бронза литейная, содержащая 9% алюминия, 2% марганца, остальное медь ("Л" в конце марки указывает, что сплав литейный) ;

ЛЦ30А - латунь, содержащая 30% цинка, ~l% алюминия, остальное медь;

Бр0Ф8,0-0,3 – бронза, наряду с медью содержащая 8% олова и 0,3% фосфора;

ЛАМш77-2-0,05 – латунь, содержащая 77% меди, 2% алюминия, 0,05% мышьяка, остальное цинк (в обозначении латуни, предназначенной для обработки давлением, первое число указывает на содержание меди).

В несложных по составу латунях указывают только содержание в сплаве меди:

Л96 – латунь, содержащая 96% меди и 4% цинка (томпак);

Л63 – латунь, содержащая 63% меди и 37% цинка.

4.3 Титан и его сплавы

Титан – металл серого цвета, тугоплавкий, с невысокой плотностью (4,505 г/см3). Удельная прочность титана выше, чем у многих легированных конструкционных сталей, поэтому при замене сталей титановыми сплавами можно при равной прочности уменьшить массу детали на 40%. Титан хорошо обрабатывается давлением, сваривается, из него можно изготовить сложные отливки, но обработка резанием затруднительна. Для получения сплавов с улучшенными свойствами его легируют алюминием, хромом, молибденом.

Титан и его сплавы (ГОСТ 19807-74) маркируют буквами "ВТ" и порядковым номером: ВТ1-00, ВТЗ-1, ВТ4, ВТ8, ВТ14.

Пять титановых сплавов обозначены иначе: ОТ4-0, ОТ4, ОТ4-1, ПТ-7М, ПТ-3В.

4.4 Магний и его сплавы

Магний – металл светло-серого цвета. Среди промышленных металлов магний обладает наименьшей плотностью (1,74 г/см3). Магний и его сплавы неустойчивы против коррозии, при повышении температуры магний интенсивно окисляется и даже самовоспламеняется. Он обладает малой прочностью и пластичностью, поэтому как конструкционный материал чистый магний не используется. Для повышения химико-механических свойств в магниевые сплавы вводят алюминий, цинк, марганец и другие легирующие добавки.

Магниевые сплавы подразделяют на деформируемые (ГОСТ 14957-76) и литейные (ГОСТ 2856-79). Первые маркируются буквами "МА", вторые "МЛ". После букв указывается порядковый номер сплава в соответствующем ГОСТе.

Например:

МА1-деформируемый магниевый сплав № 1;

МЛ19-литейный магниевый сплав № 19.

5. Назначение сплавов цветных металлов

Рассмотренные сплавы цветных металлов используются во многих отраслях нефтегазовой, химической и автомобильной промышленности. Примерное назначение приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Назначение сплавов цветных металлов

|  |  | Наименование | Примеры марок |  | Назначение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сплавы цветных металлов |  |  |  |  |  |  |
|  | Деформируемые алюминиевые сплавы систем Al-Mn, Al-Mg |  | АМц, АМцС, АМг1, АМг4, АМг5, АМг6 | Для сварных емкостей, для деталей, работающих в агрессивных средах; для трубопроводов, заклепок. |  |  |  |
|  | Дуралюмины |  | Д1, Д16 | Лонжероны, шпангоуты, тяги, заклепки и др. детали самолетов. |  |  |  |
|  | Алюминиевые литейные сплавы |  | АЛ2, АЛ3, АЛ4, АЛ8, АЛ19 | Для ответственного литья: ползунов, шкивов, роторов вентиляторов, тонкостенного литья; корпуса и арматура приборов и т.д. |  |  |  |
|  | Бронзы оловянные |  | БрОЦСН3-7-5-1, БрОЦС5-5-5 | Вкладыши тяжелонагруженных подшипников скольжения, деталей арматуры и т.п. |  |  |  |
|  | Бронзы безоловянные |  | БрАЖ9-4, БрБ2 | Для ответственных пружин, мембран, пружинящих контактов, фланцев, шестерен и т.д. |  |  |  |
|  | Латуни |  | Л62, Л98, ЛАМш77-2-0,05 | Прутки, проволока, детали арматуры, работающие в морской воде и т.д. |  |  |  |
|  | Деформируемые магниевые сплавы |  | МА5 | Для изготовления различных деталей в авиационной промышленности |  |  |  |
|  | Литейные магниевые сплавы |  | МЛ19 | Для высоконагруженных деталей авиационной промышленности: картеры, корпуса приборов, фермы шасси и т.п. |  |  |  |
|  | Титановые сплавы |  | ВТ5 | Для изготовления деталей самолетов, в химическом машиностроении и т.п. |  |  |  |

6 Задание

Расшифровать марки конструкционных материалов, приведенные в таблице 2. Указать примерное назначение материала. Вариант выдается преподавателем (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Номер варианта

|  | № варианта | Марки конструкционных материалов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ВСт3кп2, 08Х20Н14С2, Р9, СЧ25, АМг3, МООб, ВТ1-00, МЛ3 |  |
|  | 2 | 11Х11Н2В2МФ, ШХ30, У11, ВЧ45, АЛ19, БрА9Мц2Л, ВТ1-0, МЛ4 |  |
|  | 3 | 25ХГСА, Р6М5Ф2К8, 50, КЧ50, А6, БрА7Мц15Ж3Н2Ц2, ОТ4-0, МА1 |  |
|  | 4 | 45ХН3МФА, ШХ9, 20пс, АЧС-4, АДОЕ , БрО4Ц7С5, ОТ4-1, МА2 |  |
|  | 5 | 10Х17Н13М2Т, А20, Ст6, АЧК-4, АЛ33, БрОФ4-0,25; ОТ-4, МЛ19 |  |
|  | 6 | Ст5Гпс3, 25Х13Н2, 15кп, АЧВ-1, АМц, ЛС63-2, ВТ5, МЛ15 |  |
|  | 7 | 16Х11Н2ВМФ, А40Г, ШХ15, СЧ10, Д16, ЛА77-2, ВТ9, МА18 |  |
|  | 8 | 45Х22Н4М3, У13, БСт2пс2, ВЧ100, АЛ25, М2р, ВТ14, МА15 |  |
|  | 9 | 31Х19Н9М8ВТ, Р9, 45, ЧВГ45, А8, БрСу3Н3Ц3С20Ф, ВТ16, МЛ5 |  |
|  | 10 | 12Х18Н9Т, ШХ15ГС, А20, АЧС-5, АЛ21, ЛЦ40Мц3А, ВТ20, МА17 |  |
|  | 11 | ВСт3пс, 20Х, Р12, АЧВ-2, АК4М4, ЛЖМц59-1-1, ВТ22, МЛ6 |  |
|  | 12 | 15Х6СЮ, Р6М5, У13А, АЧК-2, Д12, ЛС59-1, ПТ-7М, МЛ10 |  |
|  | 13 | 38Х2МЮА, ВСт4пс2, 50Г, ЖЧН19Х3, А5Е, Л68, ПТ-3В, МА12 |  |
|  | 14 | 36Х18Н25С2, А30, ВСт2кп6, КЧ60, АЛ2, БрАЖН10-4-4, ВТ9, МА11 |  |
|  | 15 | 40ХМФА, Р6М3Ф2, А30, ВЧ80, АК9, БрА7Мц15Ж3Н2Ц2, ВТ5, МЛ8 |  |
|  | 16 | Ст0, 30Х13, ШХ6, СЧ15, АМг6, БрА9Ж4Н4Мц1, ВТ1-0, МА21 |  |
|  | 17 | 09Х16Н4Б, БСт3Г, ШХ6, СЧ18, Д16, ЛЦ23А6Ж3Мц2, ВТ16, МЛ19 |  |
|  | 18 | 45ХН3МФ-Ш, У11, А11, ЧВГ30, АЛ23, ЛАМш77-2-0,05; ВТ5, МА18 |  |
|  | 19 | 14Г2АФ, Р6М2Ф3, ВСт5сп, СЧ24, Д18, БрОФ6,5-0,15; ВТ1-00, МА19 |  |
|  | 20 | 15Х7Н2Т-Ш, Р6М5Ф2К8, ШХ9, КЧ63, АК4М4, ЛК80-3, ВТ22, МЛ8 |  |
|  | 21 | БСт1, 50ХГ, Р6М3Ф2, АЧС-6, АК7, БрКМц3-1, ВТ20, МЛ12 |  |
|  | 22 | 08Х18Т1, У10А, 30пс, ВЧ40, АЛ9, БрО6Ц6С3, ПТ-3В, МА2 |  |
|  | 23 | Р12, 13Х14НВ2ФР, Ст5пс3, СЧ20, АМг2, ЛЦ38Мц2с2, ВТ3, МЛ4 |  |
|  | 24 | У9, 07Х25Н13, ШХ15, ЖЧН15Д7, АДО, БрАЖНМц9-4-4-1, ВТ14, МА20 |  |
|  | 25 | А11, 20Х12ВНМФ, 25пс, ВЧ80, А7, ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5; ВТ9, МЛ9 |  |

Расчетно-графическая работа №3. Классификация, маркировка и область применения сталей и чугунов

1 Цель работы

Изучение классификации, состава и маркировки сталей и чугунов, а также области их применения.

В различных отраслях промышленного производства наибольшее применение получили чёрные металлические сплавы - стали и чугуны.

Сталь - сплав железа (основа) с углеродом (до 2,14%), всегда содержит в определенных количествах постоянные примеси: марганец, кремний, серу, фосфор и газы (кислород, азот, водород).

Чугун - сплав железа с углеродом (более 2,14% до 6,67%). Чугун также содержит постоянные примеси и газы.

И в стали, и в чугуны вводят различные легирующие элементы с целью повышения механических характеристик и получения специальных свойств.

2 Классификация и маркировка сталей

Стали классифицируют по следующим признакам: химическому составу, способу производства, качеству, степени раскисления, назначению и структуре.

По химическому составу различают стали углеродистые и легированные. Сталь, содержащая железо, углерод и постоянные примеси в количестве до 0,5-0,8%Мn; 0,3-0,4%Si (содержание серы и фосфора определяются качеством стали) называется углеродистой.

Если же в процессе выплавки стали к ней добавляют легирующие элементы - хром, никель, ванадий и др., а также марганец и кремний в повышенном количестве по сравнению с углеродистой, то такую сталь называют легированной.

Углеродистые стали по содержанию в них углерода подразделяют на низкоуглеродистые (до 0,3 % С), среднеуглеродистые (0,3 - 0,7%С) и высокоуглеродистые (более 0,7 % С).

Легированные стали в зависимости от наличия в них легирующих элементов называют хромистыми, кремнистыми, хромоникелевыми и т.п., а в зависимости от общего содержания легирующих элементов подразделяют на низколегированные - до 3 %, среднелегированные от 3 до 10 % и высоколегированные - более 10 %.

По способу производства различают стали мартеновские (выплавка в мартеновских печах) – переработка чугуна, металлического лома и отходов металлургического производства; бессемеровские (конвертерные) – выплавляемые в конверторах с продувкой кислородом, однородны по составу, имеют низкое содержание азота, серы и фосфора; электростали, выплавляемые в электрических печах, по качеству превосходят все остальные виды и, наконец, стали особых методов выплавки (индукционный нагрев, магнитное перемешивание и т.д.).

По качеству стали классифицируют на обыкновенного качества, качественные, высококачественные и особо высококачественные.

Критерием качества стали является, главным образом, содержание вредных примесей - серы и фосфора. Стали обыкновенного качества содержат до 0,060 % S и 0,070 % Р, качественные - до 0,040 % S и 0,035 % Р, высококачественные - не более 0,025 % S и 0,025 % Р, а особо высококачественные - не более 0,015 % S и 0,025 % Р.

Необходимо отметить, что углеродистые стали могут быть обыкновенного качества и качественные, а легированные только качественные или высококачественные (особо высококачественные).

По степени раскисления стали делят на спокойные (сп) - полностью раскисленные ферромарганцем, феррокремнием и алюминием; кипящие (кп) - частично раскисленные только ферромарганцем, в ней сохраняется много окиси железа, которая взаимодействует с углеродом, выделяя газ СО (пузырьки газа создают впечатление “кипения”); полуспокойные (пс) – раскисленные ферромарганцем и алюминием – промежуточное положение между кипящей и спокойной сталями. Степень раскисления стали указывается в конце обозначения марки, например, Ст3кп, БСт2пс, ВСт1сп.

По назначению стали подразделяют на конструкционные (для изготовления деталей машин и конструкций), инструментальные (для различного рода инструмента) и специальные стали с особыми свойствами (с коэффициентом расширения, магнитные и др.).

Маркировка сталей

Для сталей в России принята буквенно-цифровая маркировка. Цифры и буквы указывают на приблизительный состав стали.

1. Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества в соответствии с ГОСТ380-88 поставляют трех групп:

- группа А - с гарантируемыми структурой и механическими свойствами ();

- группа Б - с гарантируемым химическим составом, допускается наличие хрома, никеля, меди в количестве не более 0,30 % каждого элемента;

- группа В - с гарантируемыми механическими свойствами и химическим составом.

Маркируют стали обыкновенного качества буквами Ст и условным номером от 0 до 6.

Если сталь относится к группе А, то обозначение группы в марке не указывают: СтО, Ст1, Ст2...Ст6.

Если сталь относится к группе Б, то в начале марки ставят букву "Б": БСтО, БСт1 ... БСт6.

Стали группы В маркируют: ВСт1, ВСт2 ... ВСт5.

Стали всех групп с номером марок 1 - 4 производят кипящими, полуспокойными и спокойными, а с номерами 5 и 6 - только полуспокойными и спокойными.

Стали обыкновенного качества используют для изготовления листов, полос, прокатных профилей, труб, а также для деталей в мостостроении и судостроении.

2. Углеродистые качественные конструкционные стали (ГОСТ1050-88) обозначают двузначным числом, показывающим среднее содержание углерода в стали в сотых долях процента. Например, стали марок 08, 20, 45 содержат в среднем соответственно 0,08%; 0,20%; 0,45% углерода.

Из них может быть изготовлена большая номенклатура деталей от шайб, втулок, шестерён, шпинделей, шатунов до деталей, работающих в условиях трения (рессоры и пружины).

3. Углеродистые качественные инструментальные стали (ГОСТ1435-90) маркируют следующим образом: впереди ставят букву У, за ней цифру (от 7 до 13), указывающую среднее содержание углерода в десятых долях процента. Например, сталь марки У9 содержит в среднем 0,9 % С; У12 - 1,2 % С и т.д.

Для высококачественных углеродистых инструментальных сталей в конце обозначения марки стали ставят букву А. Например, У7А, У13А.

Из этих сталей может быть изготовлен режущий инструмент – резцы, напильники и др., работающий с небольшими скоростями резания, а также штампы для холодного деформирования для обработки малопрочных материалов.

4. Легированные конструкционные стали (ГОСТ 4543-71) маркируют двухзначным числом, показывающим среднее содержание углерода в сотых долях процента, далее следуют буквы и цифры. Буквы обозначают легирующие элементы (например, Б – ниобий, В – вольфрам, Г – марганец, Д – медь, К – кобальт, М – молибден, Н – никель, Р – бор, С – кремний, Т – титан, Ф – ванадий, Х – хром, Ю – алюминий). Цифры после букв показывают примерное содержание соответствующего легирующего элемента в целых процентах. Если цифра после буквы отсутствует, это означает, что содержание данного легирующего элемента в стали составляет примерно 1 %. Для высококачественных сталей в конце обозначения марки ставят букву А. Например, сталь марки 12Х2Н4А содержит в среднем 0,12 % С, 2 % Сr, 4 % Ni и является высококачественной.

Конструкционные легированные стали широко применяются в автомобильной промышленности, строительстве и тяжёлом машиностроении для деталей машин и механизмов, работающих в условиях сложного нагружения под действием статических, динамических и знакопеременных нагрузок.

5. Легированные инструментальные стали (ГОСТ 5950-73) маркируют однозначным числом, показывающим среднее содержание углерода в десятых долях процента, далее следуют буквы и цифры. Принцип обозначения легирующих элементов и их содержание в этих сталях аналогичен с маркировкой конструкционных. Если же сталь начинается с буквы (кроме буквы У), то в стали около 1 % С. Например, сталь марки 9ХС содержит в среднем 0,9 % С, 1 % Cr, 1 % Si; сталь марки ХВГ содержит     1 % С, 1 % Cr, 1 % W, 1 % Mn.

Инструментальные легированные стали применяют для изготовления всех видов инструментов: режущего (резцы, развёртки, протяжки), штампованного (штампы для холодного и горячего деформирования), измерительного (калибры, меры, шаблоны).

6. Специальные стали это высоколегированные стали, в которых содержание легирующих элементов более 10 %, обладающие особыми свойствами, например, коррозионностойкие стали (ГОСТ 5632-72), обладающие высокой химической стойкостью в агрессивных средах. В состав коррозионностойкой стали обязательно входят хром и никель, причём содержание хрома должно быть более 12 %, а маркировка сохраняет принципы маркировки легированных сталей: сталь марки 17Х18Н9 содержит 0,17 % С, 18 % Cr, 9 % Ni.

Эти стали применяют для изготовления клапанов гидропрессов, лопаток турбин, карбюраторных игл и других деталей машин, подвергающихся действию атмосферных осадков, воды, водных растворов солей и других агрессивных сред при комнатной температуре или до 4000 С.

Некоторые специальные стали имеют маркировку, отличающуюся от вышеизложенных правил:

- углеродистые автоматные стали (ГОСТ 1414-75) с повышенным содержанием серы и фосфора, а иногда с добавлением небольшого количества Pb, Ca, Mn и др., обладающие хорошей обрабатываемостью резанием, применяют для изготовления деталей на металлорежущих станках-автоматах. Автоматные стали маркируют буквой А и цифрами, указывающими среднее содержание углерода в сотых долях процента; например, А12 - автоматная сталь с содержанием углерода в среднем 0,12%;

- шарикоподшипниковые стали (ГОСТ 801-83) применяют для изготовления подшипников качения и других деталей, работающих в условиях трения, должны обладать высокой контактной прочностью и износостойкостью, содержат около 1 % С с обязательным наличием хрома (0,4-1,9 %). Шарикоподшипниковые стали маркируются буквой “Ш”, далее буква “Х” – хром, содержание которого указывается в десятых долях процента. Из этих сталей изготавливают шарики и ролики подшипников, подшипниковые кольца, корпуса и направляющие;

- быстрорежущие стали (ГОСТ 19265-73) применяют для изготовления режущего инструмента (резцы, свёрла, фрезы и т.д.), работающего при высоких скоростях резания. Марки этих сталей обозначают русской буквой Р (rapid - быстрый), а следующая за ней цифра указывает среднее содержание основного легирующего элемента вольфрама в процентах. Например, Р18 - быстрорежущая сталь, содержащая около 1 % С и 18 % W, а также 4 % Сr  и около 2,5 % V, но это не внесено в марку;

- стали, применяемые для получения отливок (ГОСТ 977-88), имеют в своем обозначении букву Л. Например, 15Л - сталь для отливок, содержащая в среднем 0,15 % С. Из этих сталей отливают втулки, шестерни и т.д.

3 Классификация и маркировка чугунов

Как уже отмечалось выше, по сравнению со сталью, чугун имеет более высокое содержание углерода (практически от 2 до 4 %). Углерод в чугуне может находиться в двух состояниях: в связанном - в виде химического соединения Fе3С, которое называется цементит, либо в свободном - в виде графита.

В зависимости от состояния углерода в чугуне различают:

- белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном состоянии. Название он получил по цвету излома. Имеет высокую твердость, хрупкость, практически не поддается обработке резанием и поэтому не нашел применения в качестве конструкционного материала и используется для  передела в сталь и ковкий чугун;

- серый чугун, в котором весь углерод или его большая часть находится в свободном состоянии в виде графита пластинчатой формы, а остальная часть - в связанном состоянии в виде карбида железа Fе3С. В изломе имеет темно-серый цвет. Серый чугун маркируется (ГОСТ 1412-85) буквами СЧ с добавлением цифры, которая указывает предел прочности чугуна при растяжении (). Например, СЧ20 - серый чугун, имеющий =200МПа или 20кгс/мм2.

Серый чугун широко применяется в машиностроении как конструкционный материал для изготовления станин станков, тормозных барабанов, поршневых колец и т.д.;

- ковкий чугун, в котором весь углерод или его большая часть находится в свободном состоянии в виде графита хлопьевидной формы. Ковкий чугун маркируют (ГОСТ 1215-59) буквами КЧ и двумя числами. Первое обозначает предел прочности при растяжении () в кг/мм2, второе - относительное удлинение (), %. Например, КЧ35-10 - ковкий чугун, имеющий =350МПа (35кгс/мм2) и =10%;

Ковкие чугуны имеют более высокие характеристики пластичности по сравнению с другими чугунами (но это не значит, что его можно ковать). Применяется ковкий чугун для изготовления деталей, работающих при средних и высоких статических нагрузках (картеры автомобиля, ступицы, кронштейны, муфты и т.д.);

- высокопрочный чугун, в котором весь углерод или его большая часть находится в свободном состоянии в виде графита шаровидной формы. Имеет самые высокие прочностные свойства по сравнению с другими чугунами. Применяется для деталей машин, работающих в тяжелых условиях (в тяжёлом машиностроении – шабот молота, траверс пресса, прокатные валки и т.д.). Высокопрочный чугун маркируется (ГОСТ 7293-85) буквами ВЧ и цифрами, обозначающими предел прочности чугуна при растяжении (), например, ВЧ50 - высокопрочный чугун, имеющий =500МПа (50кгс/мм2).

4 Область применения сталей и чугунов

Рассмотренные стали и чугуны используются во многих отраслях нефтегазовой, химической и автомобильной промышленности. Примерное назначение приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Область применения сталей и чугунов

|  | Наименование | Примеры марок |  | Назначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стали |  |  |  |  |  |  |
|  | Углеродистые конструкционные обыкновенного качества | Ст0-Ст6, Ст2кп, Ст3сп, ВСт3пс2 |  | Используется в строительстве, в машиностроении в виде поковок, листов, проволоки, метизов и т.п. |  |  |  |
|  | Углеродистые конструкционные качественные | 05кп, 05, 08кп, 15, 25 |  | Кронштейны, гайки, шурупы, пальцы, оси, болты, валы, шпильки и т.д. |  |  |  |
|  | Автоматные углеродистые | А11, А12, А20, А30 |  | Предназначены для изготовления деталей массового производства на станках автоматах: винты, гайки, оси, валики, шестерни и т.д. |  |  |  |
|  | Подшипниковые | ШХ15, ШХ15СГ |  | Кольца шарико- и роликоподшипников, клапаны, подшипники нефтяного оборудования, работающие в воде и т.д. |  |  |  |
|  | Рессорно-пружинные | 65, 65Г, 70Г, 80 |  | Пружины различных механизмов и машин |  |  |  |
|  | Стали для северных регионов | 09Г2С, 10Г2С, 14Г2АФД |  | Детали машин и механизмов, работающие в условиях низких температур Несущие элементы конструкций. |  |  |  |
|  | Инструментальные для режущего, измерительного, для штампов | У7, У7А У12, У12А |  | Зубила, отвертки, молотки, кувалды, центры токарных станков, резцы для твердых металлов, для сверл, напильников, фрез, метчиков и др. Штангенциркули, линейки. Штампы. |  |  |  |
|  | Чугуны |  |  |  |  |  |  |
|  | Белый | - |  | Для отливок, не требующих механической обработки и работающих в условиях абразивного износа и сухого трения (шары мельниц, дробилок, валки прокатных станов) |  |  |  |
|  | Серый | СЧ10, СЧ15, СЧ20 и т.д. |  | Детали станин металлообрабатывающих станков, дизелей, зубчатые колеса, крупные коленчатые валы и т.д. |  |  |  |
|  | Ковкий | КЧ35, КЧ60, КЧ80 и т.д. |  | Тормозные колодки, ступицы, шестерни и т.д. |  |  |
|  | Высокопрочный | ВЧ40, ВЧ45, ВЧ60, ВЧ100 и т.д. |  | Крупные коленчатые валы, шестерни, прокатные валки, поршни, лопатки паровых турбин и т.д. |  |  |
|  | графитом Чугуны с вермикулярным |  | ЧВГ30,ЧВГ35, ЧВГ40, ЧВГ45 |  | Для изготовления отливок, поршневых колец, коленчатых и распределительных валов и т.д. |  |  |  |

5 Порядок выполнения РГР

5.1 Получить от преподавателя индивидуальное задание по классификации и маркировке сталей и чугунов (Таблица 2 Приложения).

5.2 Расшифровать обозначение каждой марки стали и чугуна. Указать, какой является сталь по содержанию углерода (низко-, средне- или высокоуглеродистой), по степени легированности (низко-, средне- или высоколегированной), качеству, назначению. Результат работы свести в Таблицу 3 Приложения.

5.3 Представить преподавателю оформленный отчет по работе и ответить на контрольные вопросы.

6 Содержание отчета

1. 	Наименование и цель работы.

2. 	Краткое описание системы классификации и  маркировки сталей и чугунов.

3. 	Результаты выполнения задания (таблица 3 Приложения).

7 Контрольные вопросы

1.	Что такое сталь, чугун и их характеристики?

2.	Как классифицируются стали по химическому составу?

3.	Как классифицируются стали по содержанию углерода?

4. 	Как классифицируются стали по степени легированности?

5.	Как можно подразделить стали по назначению?

6.	Как классифицируются стали по способу производства, степени раскисления?

7.	Как маркируются углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества, качественные и высококачественные стали?

8.	Как маркируются углеродистые инструментальные стали?

9.	Что такое легированная сталь?

10.	Как маркируются легированные стали?

11.	Что такое белый, серый, высокопрочный и ковкий чугуны, их характеристики, назначение?

12.	Как маркируются серые, высокопрочные и ковкие чугуны?

13.		В чём заключается основное отличие  структуры белых и серах чугунов, причины этого отличия?

список ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.1. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.:Машиностроение, 2001.-920 с., ил.

- Денисов Е.В., Кусков В.Н. Машиностроительные конструкционные материалы. Конспект лекций по курсу «Технологические процессы машиностроительных производств» и «Технология конструкционных материалов». Часть 2. Тюмень, 1993 г.

- Журавлев В.Н., Николаев О.И. Машиностроительные стали. Справочник.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992, 480с., ил.

- Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: Машиностроение, 1990, 528с., ил.

- ГОСТ 380-88, ГОСТ 493-79, ГОСТ 613-79, ГОСТ 859-78, ГОСТ 1050-75, ГОСТ 1215-85, ГОСТ 1585-85, ГОСТ 1412-85, ГОСТ 2685-75, ГОСТ 2856-79, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 4784-74, ГОСТ 5017-74, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 7293-85, ГОСТ 7769 – 82, ГОСТ 11069-74, ГОСТ 14113-78, ГОСТ 14957-76, ГОСТ 14959-79, ГОСТ 15527-70, ГОСТ 17711-80, ГОСТ 18175-78, ГОСТ 19807-74, ГОСТ 28384 -89

6. Пучин Е.А. и др. Надежность технических систем. – М.: Триада, 2010. – 353 с.

7. Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: теоретические и практические аспекты. - М.: Академия, 2006. - 288 с.

8. Надежность и ремонт машин / Под ред. Курчаткина В.В. – М.: Колос, 2000. – 733 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1- Выписка из карты дефектации сопряжения

| Номер варианта | Детали сопряжения | Нормаль-ный размер, мм |  | Зазор, натяг (-), мм |  |  | Результаты измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | Доп. | Пред. | Диаметр в месте максимального износа, мм | Факти-ческий пробег, км |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |
|  | Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |
| 2 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 280000 |
|  | Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |
| 3 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 285000 |
|  | Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |
| 4 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 290000 |
|  | Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |
| 5 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 295000 |
|  | Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |

Продолжение таблицы 1

| Номер варианта | Детали сопряжения | Нормаль-ный размер, мм |  | Зазор, натяг (-), мм |  |  | Результаты измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нач. | Доп. | Пред. | Диаметр в месте максимального износа, мм | Факти-ческий пробег, км |
| 6 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 300000 |
|  | Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |
| 7 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 310000 |
|  | Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |
| 8 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 315000 |
|  | Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |
| 9 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 320000 |
|  | Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |
| 10 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 325000 |
|  | Ось промежуточного рычага - диаметр шейки под рычаг | 14 | -0,020 |  |  |  | - |  |
|  |  |  | -0,070 |  |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточный рычаг - диаметр отверстия под ось | 14 | +0,035 | 0,105 | 0,200 | 0,240 | 14,068 | 275000 |

Таблица 2 - Некоторые марки сталей и чугунов, применяемых в промышленности

| № варианта | Марки сплавов для изучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Ст0; Ст1пс; Ст2кп; Ст3; БСт1кп; БСт2пс; БСт3; Ст5; Ст6; БСт3кп; ВСт4сп; БСт5пс; ВСт5сп; БСт6пс; | 08кп; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 55; 60; 09Г2; 14Г2; 15ГФ; | 09Г2; 09Г2С; 30ХГТ; 12Х2Н4А; 25ХГМ; 40ХН; 38ХМА; 20Х; 12ХН3А; 38ХГН; 30ХГСА; У7; ШХ15; ШХ20СГ; | У7; У7А; У8; У8А; У9; У9А; У10; У10А; У12; У12А; Р9; 12Х18Н9Т; У13; У13А; | СЧ10; 15Л; 20Л; 25Л; 30Л; 35Л; 40Л; ВЧ45; ВЧ50; ВЧ60; 20Х13; 40Л; 35Л; 30Л; | 40ХЛ; СЧ15; СЧ20; СЧ25; СЧ30; СЧ35; ВЧ40; 35ГЛ; 40ХЛ; КЧ60-3; КЧ30-6; КЧ63-2; КЧ50-4; КЧ45-6; |
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | ВСт6; БСт4; ВСт1сп; Ст2пс; Ст4кп; БСт2кп; БСт3; БСт6пс; ВСт5сп; БСт5пс; ВСт4сп; БСт3кп; Ст6; Ст5; | 17ГС; 35ГС; 09Г2С; 25Г2С; 15Х; 20Х; 30Х; 35Х; 38ХА; 40Х; 40Г; 35ГС; 60С2; 09Г2; | ШХ15СГ; 40ХФА; 50ХФА; 65; 18ХГТ; 15Г; 70; 60Г; 75; ШХ15СГ; 30ХМ; 55С2; У9; 12ХН3А; | Х12М; ХВГ; Р18; 30Х13; 60Г; 9ХС; 50ХФА; 08Х17Т; У12; 70; У10; У9А; Х12Ф1; У9; | 12Х13; 25Л; СЧ30; У13А; У13; 20Х13; Р9; ХВГ; СЧ10; 08Х18Н10; 40Л; 12Х18Н9Т; 25Л; 35Л; | КЧ35-10; КЧ33-8; 35ГЛ; КЧ60-3; КЧ63-2; КЧ50-4; КЧ45-6; КЧ35-10; 40ХЛ; КЧ30-6; ВЧ60; ВЧ50; ВЧ45; ВЧ40 |

Таблица 3 - Результаты работы по классификации и маркировке сталей и чугунов

| Марка мате-риала | Наименование материала | Расшифровка материала | Качество стали | Назначение материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»

Факультет механизации

Кафедра ремонта машин и материаловедения

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ № 1,2,3

по дисциплине «Конструкционные и защитно-

отделочные материалы»

Вариант № ____

Выполнил студент,

гр.                            _____________                           _____________________

Принял                   _____________                             Е.А. Шапиро

Краснодар, 2018